ООО «ИПЦ ИнтерАква»                            	115516, г. Москва, ул. Севанская, д.5, корп. 1

ИНН/КПП 7724850397 / 772401001

тел.  +7(495) 223-23-85 					р/с 40702810438060016250

факс +7(495) 322-54-51					ОАО «Сбербанк России» г. Москва

e-mail: interaqua@mail.ru, 	interaquabiz@mail.ru		к/с 30101810400000000225

www.interaqua.biz						БИК 044525225

ОКПО 11670666, ОГРН 1127747047900

# PU - 30

PU-30 представляет собой однокомпонентный полиуретановый состав для герметизации и уплотнения стыков и швов различных конструкций в строительстве и промышленности.

### Область применения

  - Стыки и температурные (деформационные) швы сборных элементов ограждающих конструкций зданий и сооружений (подвижные межпанельные и межблочные швы, оконные и дверные наружные и внутренние стыки)

  - Места проходок труб и воздуховодов через стены и кровли

  - Стыки, фальцы, отливы, воронки и места сопряжения кровель

  - Места монтажа санитарно-технических изделий, канализационных труб, сливов в бассейнах

  - Укладка и герметизация швов керамической плитки

  - Заделка разного рода трещин, пустот и щелей.

### Особенности и преимущества

- Удобен в применении: поставляется в готовом к употреблению виде и вулканизируется (отверждается, полимеризуется) под воздействием естественной влажности окружающего воздуха

- Обладает хорошей удобоукладываемостью (легко наносится) в интервале температур от минус 10 до плюс 40˚С при высоком сопротивлении текучести (способности удерживаться в стыке без стекания сразу после нанесения)

- Подходит как для внутренних, так и для наружных работ

- Сохраняет стабильные физико-механические, изолирующие и адгезионные свойства в интервале эксплуатационных температур от минус 60 до плюс 70˚С

- Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов и не нуждается в применении грунтовок.

- Имеет нулевую усадку при вулканизации.

- Не вызывает коррозии металлов.

- Устойчив к УФ.

- Ремонтопригоден благодаря отличной самоадгезии

- Может поставляться в широкой гамме цветов либо окрашиваться после полимеризации на месте применения обычными фасадными красками, например акриловыми или виниловыми на водной основе.

Подготовка поверхности основания

Адгезивные поверхности швов должны быть очищены от старых слабо держащихся герметизирующих составов, пыли, масел, льда, снега и влаги. Допускается небольшая остаточная влажность субстрата, но при наличии видимой капельной влаги необходимо ее удаление путем протирки ветошью или сушки горячей воздушной струей.

#### Нанесение

Рекомендуемая температура окружающей среды от +5 до +35˚С. Обязательным условием является отсутствие атмосферных осадков. Допускается проведение работ и в холодное время года, но при температуре окружающей среды не ниже минус 10˚С. Кроме того, для обеспечения необходимой удобоукладываемости герметика, его собственная температура должна быть не ниже +5˚С. Поэтому перед использованием в холодное время года герметик должен быть выдержан в теплом помещении.

В течение 1,5-3 ч после нанесения необходимо предохранять герметик от воздействия воды (осадков). По завершении вулканизации (24-48 ч) герметик может быть покрашен различными красками, но рекомендуется провести предварительный тест на их совместимость.

### Свойства PU-30

| Внешний вид | Однородная пластичная масса, цвет в ассортименте |
| --- | --- |
| Сопротивление текучести, мм, не более | 2 |
| Время образования поверхностной пленки, ч, не более | 2 |
| Время отверждения пленки толщиной2 мм, ч, не более | 48 |

### Свойства вулканизированного PU-30

| Плотность, г/см3, в пределах | 1,25-1,35 |
| --- | --- |
| Твердость по Шору А, в пределах | 25-35 |
| Величина допустимой деформации, %, не менее | 25 |
| Условная прочность при разрыве, МПа, не менее: — на образцах-лопатках — на образцах-швах | 1,0 0,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее: — на образцах-лопатках — на образцах-швах | 350 200 |
| Характер разрыва | Когезионный |
| Гибкость при минус 50˚С | Отсутствие трещин |

Расход

Ориентировочный расход PU-30 составляет 100 мл на 1 погонный метр шва 10×10 мм, то есть одной тубы объемом 600 мл достаточно для заполнения 6 п.м. такого шва.

### Упаковка и хранение

PU-30 поставляется в виде тиксотропной (пастообразной) массы в мягких фолиевых тубах объемом 600 или 300 мл для нанесения с помощью строительных шприцев-пистолетов. Хранится в оригинальной заводской упаковке при температуре не выше 40ºС. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.